|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 交割品牌 |
| 1 | 江阴新伦化纤有限公司 | 江阴新伦 |
| 2 | 江阴宏凯化纤有限公司 | 江阴宏凯 |
| 3 | 江苏华西村股份有限公司 | 华西化纤 |
| 4 | 宿迁逸达新材料有限公司 | 宿迁逸达 |
| 5 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 恒逸高新 |
| 6 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建金纶 |
| 7 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 福建经纬 |

上述7个短纤交割品牌M值如下。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 交割品牌 | 断裂伸长率M1(%) | 卷曲数M2(个/25mm) | 卷曲率M3(%) | 180℃干热收缩率M4(%) | 比电阻M5(Ω▪cm) |
| 江阴新伦化纤有限公司 | 江阴新伦 | 25 | 11 | 12 | 5 | 9 |
| 江阴宏凯化纤有限公司 | 江阴宏凯 | 23 | 10 | 12 | 7 | 9 |
| 江苏华西村股份有限公司 | 华西化纤 | 24 | 12.5 | 13.5 | 7 | 9.9 |
| 宿迁逸达新材料有限公司 | 宿迁逸达 | 25 | 11.5 | 12.5 | 5.5 | 9.9 |
| 浙江恒逸高新材料有限公司 | 恒逸高新 | 26 | 12 | 12.5 | 6 | 9.9 |
| 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建金纶A | 22 | 12 | 13 | 6.5 | 9.9 |
| 福建金纶B | 25 | 12 | 13 | 6.5 | 9.9 |
| 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 福建经纬 | 26 | 12 | 11 | 7 | 9.9 |