郑州商品交易所指定瓶片交割品牌

| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 华润化学 |
| 2 | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 珠海华润 |
| 3 | 万凯新材料股份有限公司 | 万凯新材 |
| 4 | 重庆万凯新材料科技有限公司 | 重庆万凯 |
| 5 | 江苏兴业塑化有限公司 | 兴业塑化 |
| 6 | 海南逸盛石化有限公司 | 海南逸盛 |
| 7 | 逸盛大化石化有限公司 | 逸盛大化 |
| 8 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 仪征化纤 |
| 9 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 百宏 |

郑州商品交易所指定瓶片免检品牌

| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 华润化学 |
| 2 | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 珠海华润 |
| 3 | 万凯新材料股份有限公司 | 万凯新材 |
| 4 | 重庆万凯新材料科技有限公司 | 重庆万凯 |
| 5 | 江苏兴业塑化有限公司 | 兴业塑化 |
| 6 | 海南逸盛石化有限公司 | 海南逸盛 |
| 7 | 逸盛大化石化有限公司 | 逸盛大化 |
| 8 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 仪征化纤 |

郑州商品交易所指定瓶片交割品牌和免检品牌牌号与M值

| 品牌 | 牌号 | M值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特性粘度 dL/g | 二甘醇含量 % | 熔融峰温（DSC法） ℃ | 密度 g/cm³ |
| 仪征化纤 | BG80 | 0.800 | 1.1 | 245（通氮气检测） | 1.394 |
|  |  | 0.800 | 1.1 | 249（不同氮气检测） | 1.400 |
| 华润化学 | CR-8816 | 0.810 | 1.3 | 249（不通氮气检测） | 1.40 |
| 珠海华润 | CR-8816 | 0.810 | 1.3 | 249（不通氮气检测） | 1.40 |
| 万凯新材 | WK-801 | 0.800 | 1.4 | 247（通氮气检测） | 1.40 |
| 重庆万凯 | WK-801 | 0.800 | 1.4 | 247（通氮气检测） | 1.40 |
| 兴业塑化 | CZ-302 | 0.800 | 1.40 | 244（通氮气检测） | 1.40 |
| 海南逸盛 | YS-W01 | 0.800 | 1.4 | 249（不通氮气检测） | 1.395 |
| 逸盛大化 | YS-W01 | 0.800 | 1.3 | 249（不通氮气检测） | 1.395 |
| 百宏 | BH801 | 0.800 | 1.3 | 248（不通氮气检测） | 1.395 |