附录5：PTA期货交割质量标准---行业标准
工业用精对苯二甲酸质量指标
                                    SH/T 1612·1-2005  
	项    目
	优等品指标
	试验方法  

	外观
	白色粉末
	目测

	酸值,mgKOH/g
	675±2
	SH/T1612.2

	对羧基苯甲醛mg/kg　　 ≤
	25
	SH/T1612.7(仲裁法)、SH/T1687

	灰分,mg/kg　　　　　　≤
	8
	GB/T7531

	总重金属(钼铬镍钴锰钛铁),mg/kg             ≤
	5
	SH/T1612.3 SH/T1612.5

	铁,mg/kg　　　　　　　≤
	1
	SH/T1612.3

	水分,%(质量分数)　　　≤
	0.2
	SH/T1612.4

	5g/100mL DMF色度,铂钴
色号　                ≤
	10
	GB/T3143

	对甲基苯甲酸,mg/kg　　≤
	150
	SH/T1612.7(仲裁法)、

	
	
	SH/T1687


